ПЛАН УРОКА

| Предмет | Химия |  |
| --- | --- | --- |
| Учитель | Райсханова Г.С. |  |
| Школа, класс | г. Нурс-Султан, РФМШ / БИЛ для одаренных юношей, 9 класс |  |
| Тема урока | Коррозия металлов |  |

Жизнь человеческая подобна железу.

Если употреблять его в дело, оно истирается,

если не употреблять – ржавеет».

Катон старший.

Древнеримский философ

Учитель: Стимулирующий вопрос: «Что общего в эпиграфе урока и картинках?» (2 мин). Какие картины объедините в одну группу? (1 мин)

(Картины представлены в презентации (Power Point) или распечатаны в PDF)

| 1.Индия. Железная колонна 1600 лет. 7, 2 м. 6 тонн | 2.Франция. Эйфелева башня Красили 18 раз. 10260 т | 3.Гемоглобин – белок крови |
| --- | --- | --- |
| 4. Зеленое яблоко | 5.Костанай. Добыча железных руд. | 6.Строительство Пирамиды. Астана |
| Морской корабль | Фрагмент космического корабля | Самовар К. Сатпаева |

Ссылки: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/aral-vosstanavlivaetsya-pustyinya-ponemnogu-otstupaet-298955/, Музей Сатпаева г. Жезказган. Казинформ.

Учитель: Каждое верные предположение или гипотеза оцениваются в один балл. В конце занятия - сумма баллов выставляется в тетради. (Формативное оценивание. Самопроверка.) (3 мин)

Приведите примеры из собственных жизненных наблюдений о состоянии предметов из металлов или сплавов. Назовите эти предметы и причины их коррозии.

Учащиеся выдвигают свои идеи и рассуждая, определяют тему урока «Коррозия металлов».

Учитель: В

Учитель обращается к ученикам: Предлагается посмотреть видео о постановке эксперимента учащимися нашей школы. (видео прилагается - 1 мин).

Какие возникли мысли и ощущения? Сделайте прогноз по итогам эксперимента. Почему ребята делали наблюдения 5-6 дней? И специально была сказана некорректная фраза. Определите фразу (железный гвоздь). Почему это фраза некорректная?

Учащиеся предлагают свои ответы. (3 мин).

Учитель: Задание к данному постановочному эксперименту вы сможете выполнить дома по усвоению материала по теме урока. (при 2-х часовом уроке, в классе) Прошу вас сформулировать цели урока.

Актуализация знаний и умений.

Учитель: Просмотрите видео «Реакции окисления» https://twig-bilim.kz/ru/film/oxidation-reactions и вспомните, ранее полученные знания о процессе окисления (1 мин).

Изучение нового материала. Дифференциация (15 мин). Овладение учащимися новыми знаниями и способами деятельности. Индивидуальная работа или в паре. Учитель – тьютер, оказывает поддержку и способствует продвижению учащихся по целям обучения, записанные в ресурсах.

| Уровень А | Уровень В |
| --- | --- |
| Раздел 3 Металлы и их соединения. Коррозия металлов | Раздел 6 Важнейшие d-элементы и их соединения. Коррозия металлов. |
| bilimland.kz/ru/subject/ximiya/9-klass/korroziya-metallov | https://bilimland.kz/ru/subject/ximiya/10-klass/korroziya-metallov-11430 |
| Формативное оценивание при выполнении упражнений, теста из 4-х вопросов проверяется учителем, |

Для учащихся, которые справляются быстро можно предложить Дополнительное задание:

ITest. Защита металлов от коррозии. Задание (5 мин)

https://itest.kz/ru/ent/himia-ru/lekciya_neorganicheskaya_khimiya_metally_pobochnykh_podgrupp_ru

Уровень В Тестовые вопросы на стр 7-10

Учитель: Оформляйте результаты постановочного эксперимента с гвоздем.

Сформулируйте гипотезу.

Учащиеся: предлагают свои идеи и формулируется гипотеза: Если железный гвоздь поместить в разные среды, то скорость коррозии будет различна.

Задание: Исследование состояния металлических предметов в разных средах

Время 5-10 мин. – (Можно завершить работу дома). (10 мин)

| № | Состав | Наблюдения |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
|  | Гипотеза: |
| Вывод: |
| Уравнения химических реакций: |

Учитель: Вы изучили способы защиты металлов от коррозии. Рассмотрим конкретные примеры способы защиты металлов, сплавов и металлических конструкции от коррозии из ресурса по экономике (5 мин)

https://bilimland.kz/ru/courses/stroitelstvo-i-ehkspluatacziya-zdanij/texnicheskaya-ehkspluatacziya-zdanij-i-sooruzhenij/lesson/metody-zashity-metallicheskix-konstrukczij-ot-korrozii-metody-zashity-kamennyx-i-betonnyx-konstrukczij-ot-prezhdevremennogo-iznosa

Методы защиты каменных и бетонных конструкций от преждевременного износа

Урок завершается рефлексией:

- Синквейн

- Интервью с учащимися о пользе работы с ресурсами Портала BilmLand

Общее количество набранных баллов фиксируется на полях тетради.

Методическая составляющая урока

Цель урока: усвоение и осознание практической значимости знаний о коррозии, способах защиты путем ознакомления с областями применения этих знаний. Создать условия для развития умений анализировать результаты демонстрационного эксперимента. Ознакомление учащихся с видами коррозии металлов и сплавов, рассмотреть виды и способы защиты от коррозии.

Задачи:

| Дидактические: | Развивающие: | Воспитательные: |
| --- | --- | --- |
| сформировать у учащихся представление о коррозии как окислительно-восстановительной реакции; познакомить с сущностью химической и электрохимической коррозии, со способами защиты металлов от коррозии и причинах ее возникновения; научить учащихся объяснить и применять знания о способах защиты от коррозии металлов в быту | развивать ассоциативное воображение, формировать умение наблюдать за происходящим опытом и на основе наблюдений, делать аргументированные выводы, прогнозировать результат деятельности; умение применять знания и собственный опыт: умение анализировать, выделять главное в изучаемом материале, делать вывод при работе с материалом BilimLand | содействовать воспитанию у уверенности в себе; духа соревновательности при выполнении упражнений (бальная система); умения проводить самооценку |

Предварительные знания: окислитель, восстановитель, процесс восстановления, окисления, ряд активности металлов, сплавы металлов, катализатор.

Основные понятия темы: коррозия, «ржавление», химическая и электрохимическая коррозия, способы защиты от коррозии, ингибитор.

Межпредметные связи: связь с уроками физики (электропроводность веществ, катод, анод), связь с географией, экологией, историей и культурой.

Планируемые результаты:

| Предметные | Метапредметные | Личностные |
| --- | --- | --- |
| - давать определения понятий; понимание сущности коррозии и причины ее протекания; - делать выводы и умозаключения из наблюдений опытов, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; - умение применять теоретические знания в повседневной жизни; - (объяснить и применять знания о способах защиты от коррозии металлов в быту). | - умение определять цели обучения, ставить и формулировать задачи для достижения цели, развивать мотивы и интересы; овладение учащимися навыками самоконтроля и оценки результатов своей деятельности; умение определять понятия, устанавливать аналогии, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы и обобщения. | - развитие интеллектуальных и творческих способностей; социальная ориентированность; - развитие опыта экологической деятельности в жизненных ситуациях. |

Ресурсы: BilimLand - всего 6 интеграций

- Учебник, компьютер, проектор, презентация.

- Оборудование и реактивы: подставка для пробирок; железный гвоздь (10 штук), кипяченая вода, хлорид натрия, гидроксид натрия, железный гвоздь с медной проволокой, скрепка; цинковая гранула.

Тип и методы урока: изучение материала, закрепление и самооценивание с использованием Портала BilimLand. Исследование и видео постановка опыта «Поведение гвоздя в различных средах, объяснительно-иллюстративный с элементами проблемного обучения и развития критического мышления.

Контроль и самопроверка знаний с использованием ресурсов: Twig. Itest

- К данному уроку учащиеся готовят свои тестовые вопросы по теме (опережающие задание).

- Работа с рабочим листом по теме или тестами, задачами из ресурсов.

Тесты

ХИМИЯ • РЕАКЦИИ • ИЗМЕНЕНИЯ ЭНЕРГИИ

Углубленный̆

• Если нагреть железную проволоку, она увеличивается в массе, так как

A – соединяется с кислородом

B – ржавеет

C – испускает свет

D – расширяется

• В результате процесса горения железа в воздухе, образуется

A – вода
B – оксид железа

C – ржавчина
D – нитрид железа

• Что из следующих соединений НЕ является продуктом процесса горения?

A – CO B – CO2 C – CH4 D – SO2

• В результате горения водорода в потоке кислорода образуется

A – пероксид водорода

B – углекислый газ
C – вода
D – монооксид углерода

- Превращение Fe → FeO → Fe2O3 → Fe соответствует переходу:

- При восстановлении водородом смеси оксидов железа (II) и железа (III) массой 37 г получено железо массой 28 г. Массовая доля (в %) каждого из оксидов в смеси.

- Известно, что в реакции 56 г железа и 16 г серы взятое железо используется лишь на 90%. Чему равна масса образовавшегося сульфида железа (II)?

- Почему алюминий не подвергается коррозии?

- Железную пластинку опустили в раствор сульфата меди (II). Через некоторое время пластинку вынули, высушили и взвесили. Масса ее увеличилась на 1,6 г. Масса меди, покрывающей пластинку, и масса железа, перешедшего в раствор, равно.

Домашнее задание.

- Почитать: https://bilimland.kz/ru/courses/geografiya-ru/osobo-oxranyaemye-territorii/lesson/ehkologicheskie-problemy-kazaxstana

- Проверить дома или в квартире состояние металлических приборов, батареи для отопления, трубы под ванной, краны в душевой. Сделать вывод об их состоянии и необходимости замены или защиты от коррозии.

- Интересные факты о коррозии. К примеру, идеи использования продуктов коррозии «Отходы в доходы»,

- Завершение описания эксперимента по видео.

Примеры: Факты о вреде окисления металлов:

1) 31.01.1951 года обрушился железный мост в Квебеке (Канада), введенный в эксплуатацию в 1947году.

2) Водопроводные трубы, рассчитанные на 25 лет, служат 6-8 лет.

3) В начале прошлого столетия по заказу одного американского миллионера была построена роскошная яхта «Зов Моря». Днище было обшито сплавом меди и никеля, киль и другие детали были изготовлены из стали. Еще до выхода в море она была выведена из строя.

https://kopilkaurokov.ru/himiya/uroki/krok_khimii_v_9_klasse_po_teme_korroziia_metallov

https://kopilkaurokov.ru/himiya/uroki/krok_khimii_v_9_klasse_po_teme_korroziia_metallov

# Text boxes

Этап 1. СИТУАТИВНЫЙ ИНТЕРЕС. «ЧТО ЭТО?»

ЛЮБОПЫТСТВО

Этап 2. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС «ЧТО БУДЕТ?»

ЭМОЦИИ

Этап 3. КОНСТРУКТИВНЫЙ ИНТЕРЕС «КАК УСТРОЕНО?»

ПОЗНАНИЕ

Этап 4. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС – АНАЛИЗ

КОМПЕТЕНЦИИ

Этап 5. МАТЕРИАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС. КАКОВА ЦЕННОСТЬ?

ПОЛЬЗА